WMZ12A (Ⅳ) Series

PTC Thermistors正温度系数热敏电阻器

- For Thermal Protection / Sensors用于过热保护/极限温度传感器

■ GENERAL 概述

WMZ12A(Ⅳ) series PTC thermistors is a temperature indicator for indicating any overheating of fan motors and power transistors, thyristors in the power sources etc.

WMZ12A(Ⅳ)系列PTC热敏电阻器作为温度控制器应用于风扇马达和晶体管、可控硅等电源电路温度控制、过热保护。

■ PART NUMBERING 产品编号

| WMZ12A (Ⅳ) | - | 84 | HV | 102 | N | L | S | B | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

⑴          ⑵    ⑶   ⑷   ⑸   ⑹    ⑺   ⑻   ⑼

⑴ Series系列: WMZ12A (Ⅳ) – WEILIN-ZHONGHAO PTC Thermistors For Thermal Protection / Sensors

偉林–中昊过热保护/ 极限温度传感器系列PTC热敏电阻

⑵ Rated-Action Temperature TNF标称动作温度:  50 - 50℃  100- 100℃  130 - 130℃

⑶ Max. Diameter外径Dmax:  HV / A – Φ6.5   S – Φ4.5   L – Φ5.5

⑷ Rated Zero Power Resistance额定零功率电阻RN:  102 – 1,200Ω   50 - 50Ω

⑸ Tolerance of Resistance 电阻允差:  N - ±30%  P-±50%  V -±25%   M - ±20%   K - ±10%  X - Else其它

⑹ Fixed type固定方式:  L - Leads引线　F - Fixed Flake 固定片

⑺ Coating Material 包封材料:  S - Silicone 硅树脂  N - No Coating无包封 P - PF Resin 酚酫树脂  E - Epoxy 环氧树脂

⑻ Packing 包装:  B - Bulk 散装  A - Ammo 条带  R - Reel 盘带

⑼ Leads Length  引线长度4: 4mm  (10:10mm)

Leads Type                  Fixed Flake

引线　　　 　              固定片

■ SPECIFICATION S TABLE规格表

| No. 序号 | Part No. 产品编号 | Rated Zero Power Resistance 额定零功率电阻 RN (Ω) | Rated-Action Temperature 标称动作温度 TNF (℃ ) | Low Temp. Indication 下限温控点 |  | High Temp. Indication 上限温控点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TL (℃) | RL (Ω) | TH (℃) | RH (Ω) |
| 01 | WMZ12A(Ⅳ)-60S80PLSB | 40 ~ 120 | 60 | 55 | ≤ 570 | 65 | > 570 |
| 02 | WMZ12A(Ⅳ)-70S80PLSB | 40 ~ 120 | 70 | 65 | ≤ 570 | 75 | > 570 |
| 03 | WMZ12A(Ⅳ)-80S80PLSB | 40 ~ 120 | 80 | 75 | ≤ 570 | 85 | > 570 |
| 04 | WMZ12A(Ⅳ)-90S80PLSB | 40 ~ 120 | 90 | 85 | ≤ 550 | 95 | ≥1,100 |
| 05 | WMZ12A(Ⅳ)-100S80PLSB | 40 ~ 120 | 100 | 95 | ≤ 550 | 105 | ≥1,100 |
| 06 | WMZ12A(Ⅳ)-110S80PLSB | 40 ~ 120 | 110 | 105 | ≤ 550 | 115 | ≥1,100 |
| 07 | WMZ12A(Ⅳ)-120S80PLSB | 40 ~ 120 | 120 | 115 | ≤ 550 | 125 | ≥1,100 |
| 08 | WMZ12A(Ⅳ)-130S80PLSB | 40 ~ 120 | 130 | 125 | ≤ 550 | 135 | ≥1,100 |
| 09 | WMZ12A(Ⅳ)-140S80PLSB | 40 ~ 120 | 140 | 135 | ≤ 550 | 145 | ≥1,100 |
| 10 | WMZ12A(Ⅳ)-150S80PLSB | 40 ~ 120 | 150 | 145 | ≤ 550 | 155 | ≥1,100 |
| 11 | WMZ12A(Ⅳ)-160S80PLSB | 40 ~ 120 | 160 | 155 | ≤ 550 | 165 | ≥1,100 |
| 12 | WMZ12A(Ⅳ)-170S80PLSB | 40 ~ 120 | 170 | 765 | ≤ 550 | 175 | ≥1,100 |
| 13 | WMZ12A(Ⅳ)-180S80PLSB | 40 ~ 120 | 180 | 175 | ≤ 550 | 185 | ≥1,100 |
| 14 | WMZ12A(Ⅳ)-40L122M LSB | 1,200±20% | 40 | 25 | 1,200±20% | 40 | ≥4.2K |
| 15 | WMZ12A(Ⅳ)-40L302M LSB | 3,000±20% | 40 | 25 | 3,000±20% | 40 | ≥9.0K |
| 16 | WMZ12A(Ⅳ)-40L322M LSB | 3,200±20% | 40 | 25 | 3,200±20% | 40 | ≥11K |
| 17 | WMZ12A(Ⅳ)-40L702M LSB | 7,000±20% | 40 | 25 | 7,000±20% | 40 | ≥22K |
| 18 | WMZ12A(Ⅳ)-83HV102NLEB | 1,000±20% | 83 | 78 | ≤ 50K | 87 | ≥100K |
| 19 | WMZ12A(Ⅳ)-88HV102NLEB | 1,000±20% | 88 | 84 | ≤ 50K | 91 | ≥100K |